## EQUIVALENCIAS GRAFICAS

## Cuando se obtiene el fotograma de una imagen microscópica, muchas veces es necesario conocer los valores reales de las distintas estructuras. En la Tabla siguiente se dan valores de conversión para fotografías de 9 x 12 cm. Sin embargo, si el material a estudiar es de otras dimensiones, con unos pequeños cálculos se puede adaptar. Si la foto es de 12 x 18 los valores de la representación gráfica se deben multiplicar por 2 y si es de 18 x 24, se multiplican por 4. Por el contrario, para las columnas F(x) y (F(x))2, que representan valores lineales y de superficie respectivamente, la corrección debe hacerse dividiendo y no multiplicando por esos valores.
	Para valores distintos de superficie fotográfica la corrección debe hacerse empleando una simple Regla de 3, y el factor de corrección será el valor obtenido después de aplicar dicha regla.

## FORMA DE UTILIZAR LA TABLA

## Una vez que conocemos el tamaño real de la foto, y que hicimos todas las correcciones señaladas más arriba, conociendo el valor de magnificación, entramos por la columna de la izquierda.

## REPRESENTACION GRAFICA. Si deseamos trazar una barra indicadora (como se pide en algunas revistas para señalar la  magnificación) procedemos de la siguiente manera: Para una foto de 9 x 12 con una magnificación de x 12.000, nos dirigimos a la columna de representación gráfica, y observamos que una barra de 3 cm indica una equivalencia de 2,5 µm. Si el tamaño de la foto fuese por ej, de 20 x 11 cm, hacemos el siguiente cálculo:

## 20 x 11 = 220

## 9 x 12 = 108

## 220 —— 100 %

## 108 ——  x			donde  x = 108 x 100/220 x = 49 %

## El factor de corrección es de 0,49. De esta forma, la barra de 3 cm equivale a:

2,5 x 0,49 = 1,225 µm

## Si nuestro deseo es conocer las dimensiones de una subestructura celular, después de haber cumplimentado el paso 1, procedemos a medir su longitud con una regla. Entrando por la columna de la izquierda, al valor obtenido lo multiplicamos por el número de la columna F(x) para esa magnificación. Por otra parte, si de alguna manera hemos encontrado el área de lo que nos interesa, para cambiar los datos a µm2, multiplicamos ese valor por el número de la última columna.

La fórmula general para la representación lineal es:

LC=Mag5000´0.5´L´A108						(1)

donde LC = línea en cm, Mag = magnificación, y L x A= largo por ancho de la foto (en cm).

La fórmula general para encontrar f(x) es:

f(x)=10.5´Mag5000´L´A108							(2)

(L x A/108) en las fórmulas  21.1, 21.2 y 21.3 es el factor de corrección que permite hacer el cálculo para cualquier tamaño de foto. Obviamente, cuando trabajamos con superficies, el resultado de F(x) se debe elevar al cuadrado.

f(x)2=1Mag5000´0,5´L´A1082						(3)

## En la Tabla se muestra la aplicación de las fórmulas 1, 2 y 3 para fotografías de 9 x 12 cm. Como L x A = 108, el factor de corrección es igual a 1.

## Tabla de conversión de cm a µm, para fotografías de 9 x 12, y equivalencias gráficas

## Magnif.		Repres gráfica	(LC)		F(x)		(F(x))2

## x 100		250 µm		2,5 cm		100,3		10060,1
x 125		200 µm		2,5 cm	 	  80,24		  6438,5	
x 250		100 µm		2,5 cm		  40,12		  1609,6
x 500		  50 µm		2,5 cm		  20,06		    402,4

## x 1000		  25 µm 	2,50 cm	  10,03		    100,6

## x 1250		  20 µm 	2,50 cm  	    8,35		      69,8	
x 1500		  10 µm 	1,50 cm  	    6,68		      44,7	
x 2000		  10 µm 	2,00 cm 	    5,01		      25,2

## x 2500		  10 µm 	2,50 cm  	    4,01		      16,1

## x 3000		  10 µm 	3,00 cm  	    3,33		      10,9	
x 3500		  10 µm 	3,50 cm  	    2,86		        8,18	
x 4000		    5 µm 	2,00 cm 	    2,5		        6,25	
x 4500		    5 µm 	2,25 cm	    2,22		        4,84

## x 5000		    5 µm 	2,50 cm  	    2,00		        4,00	
x 5500		    5 µm 	2,75 cm	    1,81		        3,28	
x 6000		 2,5 µm 	1,50 cm  	    1,66		        2,76	
x 6500		 2,5 µm 	1,63 cm	    1,53		        2,34

## x 7000		  2,5 µm 	1,75 cm	    1,43		        2,04	
x 7500	  	  2,5 µm 	1,88 cm	    1,33		        1,77	
x 8000		  2,5 µm 	2,00 cm  	    1,25		        1,56	
x 8500		  2,5 µm 	2,125 cm  	    1,18		        1,39

## x 9000		  2,5 µm 	2,25 cm  	    1,11		        1,24	
x 9500		  2,5 µm 	2,38 cm	    1,055	        1,11
x 10000	  2,5 µm 	2,50 cm  	    1,03		        1,06	
x 10500	  2,5 µm 	2,63 cm	    0,955   	        0,91

## x 11000	  2,5 µm 	2,75 cm	    0,91		        0,83	
x 11500	  2,5 µm 	2,88 cm	    0,87		        0,76	
x 12000	  2,5 µm 	3,00 cm  	    0,835     	        0,698	
x 12500	  2,0 µm 	2,50 cm  	    0,80		        0,64

## x 13000	  2 µm 		2,60 cm  	0,77		 0,59	
x 13500	  2 µm 		2,70 cm  	0,74		 0,55	
x 14000	 2 µm 		2,80 cm  	0,716		 0,51	
x 14500	 2 µm 		2,90 cm  	0,69		 0,48

x 15000	 2 µm 		3,00 cm  	0,668		 0,45	
x 15500	 1 µm 		1,55 cm	0,647		 0,42	
x 16000	 1 µm 		1,60 cm  	0,626		 0,39	
x 16500	 1 µm 		1,65 cm	0,607		 0,37

## x 17000	  	1 µm 		1,70 cm  	0,59		 0,35	
x 17500	  	1 µm 		1,75 cm	0,573		 0,33	
x 18000	  	1 µm 		1,80 cm  	0,557		 0,31	
x 18500	  	1 µm 		1,85 cm	0,54		 0,29

## x 19000	  	1 µm 		1,90 cm  	0,528		 0,28	
x 19500	  	1 µm 		1,95 cm	0,51		 0,26
x 20000	  	1 µm 		2,00 cm  	0,50		 0,25	
x 20500 	  	1 µm 		2,05 cm	0,489		 0,24

## x 21000	 	1 µm 		2,10 cm 	0,477		 0,23	
x 21500	  	1 µm 		2,15 cm	0,467		 0,22	
x 22000	  	1 µm 		2,20 cm  	0,546		 0,21	
x 22500	  	1 µm 		2,25 cm	0,445		 0,20

## x 23000	  	1 µm 		2,30 cm  	0,436		 0,19	
x 23500	  	1 µm 		2,35 cm	0,427		 0,18	
x 24000	  	1 µm 		2,40 cm  	0,417		 0,17	
x 24500	  	1 µm 		2,45 cm	0,409		 0,167

## x 25000	  	1 µm 		2,50 cm  	0,39		 0,155	
x 25500	  	1 µm 		2,55 cm	0,385		 0,148	
x 26000	  	1 µm 		2,60 cm  	0,378		 0,143	
x 26500		1 µm 		2,65 cm	0,371		 0,138

## x 27000		1 µm 		2,70 cm  	0,364		 0,133	
x 28000		1 µm 		2,80 cm  	0,358		 0,128	
x 29000		1 µm 		2,90 cm 	0,346		 0,120
x 30000		0,5 µm 		1,50 cm 	0,334		 0,119

## x 31000		0,5 µm 		1,55 cm	0,324		 0,104	
x 32000		0,5 µm 		1,60 cm  	0,313		 0,098	
x 33000		0,5 µm 		1,65 cm	0,304		 0,0924	
x 34000		0,5 µm 		1,70 cm  	0,295		 0,087

## x 35000		0,5 µm 		1,75 cm	0,286		 0,0821	
x 36000		0,5 µm 		1,80 cm 	0,278		 0,0776	
x 37000		0,5 µm 		1,85 cm	0,271		 0,0735	
x 38000		0,5 µm 		1,90 cm  	0,263		 0,0697

## x 39000		0,5 µm 		1,95 cm	0,257		 0,0661	
x 40000		0,5 µm 		2,00 cm  	0,250		 0,0629